护士鞋采购技术要求

（一）、技术要求：

★1、帮面材质：进口优质牛皮，质地柔韧,透气性好牛皮厚度平均为1.6mm~1.7mm。鞋内侧有透气孔；
★2、鞋内里材质：为天然头层猪皮，舒适透气；

★3、鞋垫：采用头层猪皮防臭功能活动鞋垫，厚度达7-8mm,极好弹性，和超透气吸湿性能；★4、鞋底：EVA/橡胶发泡鞋底，后跟带有大气垫，特殊止滑刻纹，复合橡胶材质，弹性佳，耐磨，止滑，静音，鞋底跟部特殊加装高弹性树脂，轻巧，防滑性能优越；

▲5、异味(级)≤3级；
▲6、成鞋耐折性能：连续进行4万次耐折试验后，割口裂口长度≤20mm；外底可出现新裂纹，单处长度≤5mm，且不超过3处；帮面不应出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层无脱落；

▲7、外底耐磨性能：磨痕长度(mm)≤14；

▲8、衬里和内垫耐湿摩擦色牢度(级)：衬里(沾色)≥3级；

▲9、内垫耐湿摩擦色牢度(级)：内垫(沾色)≥3级；

▲10、可分解有害芳香胺染料(皮革) (mg/kg)：≤30；

▲11、甲醛含量(皮革-直接接触皮肤) (mg/kg)：≤75；

▲12、游离或可部分水解的甲醛含量（皮革、毛皮)(不直接与脚接触的材料)(mg/kg)≤300；
13、尺寸：同双鞋前帮长度允差2.0mm，后帮高度允差2.0mm，三节头包头长度允差1. 0mm，靴后帮高度小于250mm的高度允差应为3.0mm，靴后帮高度不小于250mm的高度允差应为5.0mm；同双鞋外底长度允差2.0mm，宽度允差1.5mm，厚度允差1.0mm；后缝歪斜≤2.0mm；外底前掌着地部位最薄处厚度不应小于3. 0mm，后掌着地部位最薄处厚度不应小于5.0mm；

▲14、防滑性(干态)：动摩擦系数≥0.80；
▲15、防滑性能(湿态)：动摩擦系数≥0.50；
16、其他要求：鞋面质地柔韧，穿着舒适轻便且不易变形，透气吸汗、防臭、易打理，冬季鞋内里加棉；活动鞋垫，易清洗，舒适、透气、吸汗、防臭；鞋底减震、防滑、静音、轻巧、耐磨。

★17、女款护士鞋：防滑鞋；颜色：白色；鞋头款式：圆头；跟高：3-5CM。

★18、男款护士鞋：防滑鞋；颜色：白色；鞋头款式：圆头；跟高：平底。

鞋跟结合力大于等于700

建议以上单项附上2024年省级带有二维码的检测报告
